## Slide 1: 二维硅纳米材料热输运性质及其调控
报 告 人：陈超育
专 业：物理学
指导老师：郭志新 副教授
学 号：201330101076
Notes: 各位老师、同学 大家上午好！我今天要报告的题目是“二维硅纳米材料热输运性质及其调控”，我的指导老师是 郭志新副教授。

## Slide 2: 报告内容
研究背景及意义
主要工作
单层硅烯热输运性质及其调控
多层硅烯热输运性质
总结与展望
致谢
Notes: 我的报告内容主要按以下几个模块经行。

## Slide 3: 纳米材料性能独特、应用前景广阔
量子尺寸效应、小尺寸效应、表面效应、宏观量子隧道效应等
由于几何结构独特
物理性能优越
如：石墨烯优异的热、电性能
应用前景广阔
如：微纳电子/机械器件、化工、能源、航空航天…
研究背景及意义
Notes: 众所周知，随着材料的尺寸拓展到纳米数量级，材料的具体形貌结构展现出来，而这些纳米材料具有奇特的几何结构，表现出一系列的效应，如量子尺寸效应、小尺寸效应、表面效应、宏观量子隧道效应等等，伴随着这些效应使得物质具有优越的物理性能如：石墨烯有高的载流子迁移率、高热导、有研究表明硅烯低热导在热电材料具有很大的应用潜力。这些或高或低的热导材料应用前景广阔

## Slide 4: 典型的二维材料
Nano Lett., 2008, 8 (3), pp 902–907 Appl. Phys. Lett. 97, 223109 (2010)
PhysRevB.83.245213（2011） Nature Nanotechnology 9, 372–377 (2014).
二维纳米材料成为近年研究热点，相继出现一些新的结构材料。
研究背景及意义
graphene
silicene
MoS2
phosphorene
Notes: 自从2004年石墨烯成功制备出后，掀起了对二维纳米材料研究的热潮，近年来出现硅烯、二硫化钼、黑鳞等新型结构材料，这些材料结构都是准二维六角结构，且从平整到突出的buckling，而我们选取研究的对象是具有底buckling的二维硅纳米材料。

## Slide 5: 二维硅纳米材料
二维硅纳米材料的优势：
1、纳米尺寸效应带来的优异物性：
(a) 单层硅烯的 Dirac 电子性质，比石墨烯更强的电子轨道耦合效应…
(b) 多层硅优异的光学性能
2、能够与现代半导体工艺更好融合
C. C. Liu et al., Phys. Rev. Lett. 107, 076802 (2011)
Z. X. Guo et al., Phys. Rev. B 92, 201413(R) (2015)
Dirac states
GaAs
研究背景及意义
Notes: 这些二维硅纳米材料，在结构与性能上表现出不同于石墨烯的特性，如 单层硅烯的Dirac电子性质，相比于石墨烯具有更强的电子耦合效应，如图所示呈现的是硅烯的能带及其Dirac 态。与此同时，多层硅结构不同于多层石墨烯的石墨结构，它具有强烈的层间作用，层与层之间是共价键相互作用，表面也易发生重构。如图所示 二层、三层硅比GaAs表现出更好的光吸收属性。另一方面，这些二维硅纳米材料能够与现代半导体工艺更好地融合。

## Slide 6
（a）单层硅烯在纳米电子器件方面应用前景广阔：
纳米器件散热问题－需要提高其热导率
（b）多层硅在新能源器件方面应用前景广阔：储热、节能、热电
隔热保温、提高热电转化效率－低热导纳米材料，热输运的各项异性
（c）系统认识从单层硅烯—多层硅---块体硅热输运性质的演变，对热传导科学的发展非常重要。
研究背景及意义
研究二维硅纳米材料热输运性质的重要性
Notes: 我们知道纳米材料在应用中会遇到加热。冷却，隔热保温。散热等一系列热导问题，具体归纳起来有两方面考虑，技术发展推动微电子产业的小型化，我们用的电脑cpu越来越小，集成电路等遇到散热问题-这就需要具有高热导的纳米材料。单层硅烯在纳米电子器件方面应用上需要提高其热导率，另一方面能源危机下，我们需要发展高效的热电转换设备，这就需要低热导的材料，多层硅具有低热导，需要遴选出优异的结构。 同时系统地认识从单层硅烯到多层硅烯—块体硅热输运性质的演变，对热传导的发展非常重要。

## Slide 7: 二维硅材料热输运性质研究近况
Zhang X, Bao H and Hu M 2015 Nanoscale 7, 6014.
Wang Z, Feng T and Ruan X 2015 J. Appl. Phys. 117, 084317.
粗燥表面的SiO2，SiC衬底对硅烯的热导影响，而光滑表面的衬底未曾有研究。
研究背景及意义
Notes: 目前已有研究主要集中在单层硅烯上，且只有少量的研究关注硅烯在衬底上的热输运性质，而我们知道硅烯的制备需要在衬底上，为此研究硅烯在衬底上十分必要，已有研究有在粗燥表面的SiO2，SiC衬底上，而光滑表面的衬底未曾涉及。同时由单层硅烯到多层硅烯的演化主要集中在电子性能，而热运行性能少有设计，为此我们从以下两方面着手研究。

## Slide 8: 研究内容
二维硅纳米材料热传导的调控
单层硅烯 (silicene）热导的衬底调控（以光滑平整的h-BN为衬底）
多层硅纳米结构的热输运性质
多层硅热导的各项异性及厚度尺寸效应
Notes: 一方面是二维硅纳米材料热传导的调控，主要以单层硅烯的基地调控，另一方面是多层硅的热输运性质，主要是集中在它的各项异性及厚度上的尺寸效应。

## Slide 9: 研究方法
外加温度梯度方法
非平衡分子动力学方法（NEMD）
Fourier 定律：
如果热流 J, 温度梯度 ▽T , 横截面积 S 被确定, 可以得到热导率 K.
问题的关键是如何建立稳定的非平衡状态
hot
cold
fix
fix
sample
1.间接方法 (Thermostat-form)
PhysRevB.76.085424（2007）
2.直接方法（Green–Kubo form）
PhysRevB.65. 144306 (2002)
典型的温度随长度分布图
Notes: 我们研究的方法以非平衡态分子动力学方法，基于fourier定律，当我们知道热流。温度梯度和横截面积时，其热导也就确定。 而关键是如何建立稳定的非平衡态，我们采用大型并行软件包Lammps模拟，以外加温度梯度法模拟。如图所示 两端固定，紧邻区域是热浴。右下图是典型的温度随长度分布图。

## Slide 10: 工作Ⅰ硅烯热输运性质及其调控
模型示意图
四中典型的硅烯与衬底相互作用
Notes: 我们首先研究的是硅烯与平整光滑的h-BN结构形成的四中典型结构，四种模型如下，硅烯直接与单层h-BN作用，其次模拟单层硅烯在双层h-BN上（类比块体h-BN上），再者是硅烯直接在固定的单层h-BN上，和三明治结构。下图是硅烯与衬底模拟过程的示意图，两端固定 只在硅烯上加热浴。

## Slide 11: 工作Ⅰ硅烯热输运性质及其调控
Armchair
Zigzag
热导与长度关系： 指数大小反应材料弹道热输运（BTT）的强弱
结论：Silicene 热导的弹道输运特性在基底作用下得到有效增强
Notes: 为了恒量热输运的强弱，我们从热导与长度的关系上分析，在低维材料上 它们满足指数关系，而指数的大小反应材料的弹道输运的强弱。比较典型的是当指数beta等于0时，表明体系是强的非谐相互作用，而当beta等于1时体系是纯弹道输运，无非谐作用。下图是我们研究的两种方向下的硅烯及其在四种衬底下的热运行性质，左图是Armchair型，右图是zigzag型。从结果可以看出，在四中衬底下硅烯的热导随长度的指数越来越大，表明在衬底作用下弹道输运得到有效加强，同时在Case D 即三明治结构下表形最为明显，为此我们进一步研究三明治结构下的硅烯热导调控。

## Slide 12
Armchair
Zigzag
三明治结构显著增大硅烯的弹道输运
dint@4.0 dint@3.0分别表示硅烯与临近层h-BN层间距，
Asi（Zsi）表示为freestanding硅烯
Asi’（Zsi’) 对应为变形后freestanding硅烯
工作Ⅰ硅烯热输运性质及其调控
Notes: 通过外在条件如加压，改变三明治结构的层间距，使得作用强度加大。而加压下硅烯的结构会变平，为此偶外研究了变平下的硅烯热导。如下图，从图可以看出 变平的硅稀热输运的弹道效应没变，而在低层间距下硅烯弹道输运热导得到显著加强。为了清晰地验证硅烯在这些衬底下弹道输运得到加强的原因，我们分析了其声子结构

## Slide 13
声子谱分析
工作Ⅰ硅烯热输运性质及其调控
Notes: 我们知道热导主要由三声子决定。我们模拟了。。。。硅烯声子谱，对于freestanding硅烯与支撑下的硅烯声子谱见左图，明显可以看出，光学支明显上移，而声学支主要是ZA模发生变化，而对于三明治结构，随着层间距变小，声学支明显得到加强。

## Slide 14: 小结I
（1）silicene 声子弹道输运性质通过光滑的h-BN衬底得到显著加强，究其原因主要是ZA（out-of-plane）模声子速度增大，使硅烯内部声子散射被减小。
（2）通过h-BN与silicene形成的三明治结构能显著地调控silicene声子弹道输运特性，其主要归结于声子速度的提高及光学模式的上移减少散射。
工作Ⅰ硅烯热输运性质及其调控

## Slide 15
结构模型及命名
Z. X. Guo 2015 Phys. Rev. B 92，201413
3l1
2l2
2l3
2lr3
2lh
3l2
4l1
2l1
……
工作Ⅱ 多层硅热输运性质研究
上表层中的原子，
最突出的用黄色表示，其它的用红色表示。
而其它层一律用蓝色表示。
四层及以上的重复部分用黑色表示

## Slide 16
名称 | 最小周期性 | 对称性 | Guo中Ec | MD中Ec | 结构buckling特性
2l1 | 1×1 | Cmme | 5.000 | 4.145 | 表面平整
2l2 | √2×√2 | C12/m1 | 4.991 | 4.204 | 表面高buckling对称
2l3 | 2×2 | C12/m1 | 5.063 | 4.257 | 表面高buckling斜对称
2lh | 2×2 | P1 | 5.073 | 4.216 | 上表面高buckling
2lr3 | √3×√3 | P1 | - | 4.225 | 上下微buckling对称
3l1 | 2×1 | P121/m1 | 5.138 | 4.337 | -
3l2 | 2×1 | P1 | 5.135 | 4.298 | -
4l1 | 2×1 | P1 | 5.225 | 4.368 | -
工作Ⅱ 多层硅热输运性质研究
多层硅的结构特性
对比考察了多层硅的结构特性，分子动力学模拟的结合能比第一性原理计算的结合能低，主要是选取的经验势差异，结构稳定。

## Slide 17
工作Ⅱ 多层硅热输运性质研究
结构名最后字母z 表示Zigzag型 a表示Armchair型
表面重构对热输运性质的影响

## Slide 18
（a）
（b）
工作Ⅱ 多层硅热输运性质研究
多层硅热导与层数的关联
Zigzag方向下的热导比Armchair方向大
随着层数增加 各项差异逐渐减少

## Slide 19
不同结构的多层硅的全散射热导及各项异性值
工作Ⅱ 多层硅热输运性质研究
多层硅热导的各项异性

## Slide 20
多层硅结构沿高对称点的声子谱线图,（a）2l1和（b）2l2两层结构；2X1的：（c）3l1三层硅, (d)四层硅(对应4l1)，（e）六层硅(6l1)（f）十层硅(10l1)。
K(0.5, 0.5, 0.0) (0.0, 0.0, 0.0)
J (0.5, 0.0, 0.0) J’ (0.0, 0.5, 0.0)
K
J’
J
Zigzag
Armchair
工作Ⅱ 多层硅热输运性质研究
(a)
(b)
(d)
(c)
(e)
(f)

## Slide 21
（1）厚度<6L时，多层硅结构具有强烈的各向异性（>20%）。原因：表面重构造成沿不同方向声子速度的差异，并且其对热导的影响在小厚度时尤为显著。
（2）厚度为2L时，表面重构带来的热输运差异最显著；随着层数的增多，热导趋于收敛，且各向异性差异变小，源于厚度的增加导致表面重构影响减弱。
（3）厚度<6L时，多层硅热导最低可小至 1.2 W/(mK)，各项异性可高达75%，表明其在热电等能源领域应用前景广阔
小结Ⅱ
工作Ⅱ 多层硅热输运性质研究

## Slide 22: 总结与展望
总结：
硅烯与h-BN相互作用使得热导显著增加，并可以通过其三明治结构调控弹道输运。
多层硅结构具有强烈的各向异性。这归咎于表面重构和厚度方向的尺寸效应。
展望：
进一步发展有效的声子输运模型阐释二维纳米材料热输运与其表明结构及厚度尺寸的内在关联。
二维硅纳米材料作为一种热电材料，通过外在条件调控热属性的同时，是否存在对电输运的变化还是研究的方向之一。
二维硅纳米材料对于其它外在因素，如缺陷的影响、同位素效应、应力应变、不同温度等等其热输运的性质究竟又会有什么规律？

## Slide 23: 总结与展望
论文撰写情况
Chen Chao-Yu, She. Yanchao, Xiao Huaping, Ding Jianwen, Cao Juexian, Guo Zhi-Xin, “Enhancing the ballistic thermal transport of silicene through smooth interface coupling”, Journal of Physics: Condensed Matter, 28 (2016) 145003.
Chen Chao-Yu，Guo Zhi-Xin, “Anisotropic in-plane thermal conductivity observed in multilayer silicene”，To be submitted

## Slide 24: 致谢
感谢答辩委员会主席及各位委员的点评与指导！
感谢导师的悉心培育和教导及帮助！
感谢您的聆听与指导！